江苏省水泥企业产品质量自律检查评分标准（2011年修订版）

| 序号 | 考 核 项 目 | 满分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品质量 | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥（熟料）合格率 | 110 | 出厂水泥（熟料）合格率 |  |  | 100% | 达不到100%扣除第一大项全部得分 | 质检机构以及自律检查现场抽样结果均纳入合格率的统计中；超过生产许可证允许的等级生产扣110分；本项中熟料指纯熟料生产企业，熟料指标值按有效标准 |
|  |  |  | 富裕强度合格率 |  |  | 100% | 合格率达不到100%，扣除本项基本分 |  |
| 2 | 28天抗压强度 | 50 | 32.5强度等级 |  |  | ≥38Mpa | 全年按等级统计每降低0.1Mpa扣1分，扣完为止 | 全年是指12个月的平均 白42.5考核指标为≥45Mpa |
|  |  |  | 42.5强度等级 |  |  | ≥48Mpa |  |  |
|  |  |  | 52.5强度等级 |  |  | ≥58Mpa |  |  |
|  |  | 10 | 月变异系数Cv | 32.5强度等级 |  | ≤4.5% | 大于指标值一次扣5分，全年大于指标值不得分 |  |
|  |  |  |  | 42.5强度等级 |  | ≤3.5% |  |  |
|  |  |  |  | 52.5强度等级 |  | ≤3.0% |  |  |
| 3 | 现场强度破型 | 60 | 出厂水泥（熟料）R28平均值偏差 |  |  | ≤1.5 Mpa | 每增加0.1 Mpa扣2分，未达富裕强度扣110分，强度不合格扣310分 | 当日现场强度破型R28与检测当日前30个样的出厂水泥R28平均值偏差，无现场破型此项不得分 |
|  |  | 20 | 现场破型操作规范 |  |  | 符合 | 见现场操作考核表（见附表1） |  |
| 4 | 均匀性 | 20 | 每季度一次均匀性试验 |  |  | R28的Cv≤3.0% | 一次不合格、试验无统计扣5分，缺一次扣10 分，有统计无分析扣5分 | 一次不合格指均匀性试验Cv＞3.0%；质量认证抽样的均匀性试验也在考核范围内 |
| 5 | 包装质量 | 25 | 袋重合格率 |  |  | 100% | 企业自查年抽查合格率每降低1%扣2分，合格率≤90%本款不得分；抽查每低1%扣1分，合格率≤80%本款不得分 | 质检机构日常抽检每次参照现场抽查打分。单包净含量合格率以≥49.5kg， 20包总质量（含包装袋）≥1000kg计 |
|  |  | 10 | 包装标识 |  |  | 齐 全 | 每缺一项扣3分；标识不清扣2分 | 检查时现场抽查，缺项多扣完为止 |
|  |  | 5 | 包装袋质量 |  |  | 符合定点 | 非定点企业生产的包装袋扣5分，若无当年合格报告扣3分 | 使用包装协会定点企业生产的包装袋，并提供合格报告 |
| 二 | 过程质量控制 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 进厂原燃材料 | 15 | 按质分类堆放，先检后用 |  |  | 符 合 | 混放、使用前不检各扣5分，无记录，缺一次扣3分，扣完为止 | 查记录及现场 |
| 续表一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 满分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 7 | 过程控制 | 15 | 质量控制调度 |  |  | 有通知单 | 无调度通知单不得分，缺一调度通知单扣1分 | 依据《规程》要求，查质量调度书面通知单 |
| 8 | 熟料质量 | 40 | 旋窑熟料强度 |  |  | ≥55Mpa | 全年平均每降低0.1Mpa扣1分,无小磨记录、比面积测定记录均扣20分，无强度记录本款不得分 | - 同时有不同窑型加权平均计分 ２、同样适用粉磨企业购进熟料考核，供货协议中无质量条款，每次扣5分，有条款未验证每次扣2分，每批进货必须有供货单位质保书，缺一份扣2分；熟料检测频次符合附表2《主要工序质量考核指标要求》外购熟料的要求，缺一次扣5分 3、白水泥平均游离CaO考核指标为：3.0% |
|  |  |  | 机立窑熟料强度 |  |  | ≥50Mpa |  |  |
|  |  | 20 | 旋窑平均游离CaO |  |  | ≤1.5% | 全年平均每增加0.1%减2分 |  |
|  |  |  | 机立窑平均游离CaO |  |  | ≤2.5% |  |  |
| 9 | 出磨水泥质量 | 10 | 安定性合格率 |  |  | 100% | 全年每降低0.1%扣1分 | 同样适用粉磨企业 |
| 10 | 水泥均化 | 30 | 出厂水泥均化设施 |  |  | 符合规程及本标准要求 | 无专用发散和包装库分别扣10分，少一个水泥圆库、有设施未有效运转扣10分，无均化设施本项不得分， | 1、有专用散装或包库水泥圆库，每个容量至少100吨以上； 2、入专用散装或包库前，水泥必须经过符合规程要求的均化处理； |
| 11 | 出厂水泥确认 | 40 | 出厂或出磨水泥确认文件及运行情况 |  |  | 符合《规程》要求 | 缺确认文件、有效依据、实施记录以及28天抗压强度月平均变异系数值每超过1次分别扣5分，未定期验证关系式缺1次扣2分，扣完为止。１天强度未按标准检验扣10分 | 查1天与3天、28天强度关系式及依据；以出磨水泥确认时，28天抗压强度月平均变异系数大于《规程》要求仍以出磨水泥出厂视为变异系数值超标；１天强度检验方法应按JC/T738进行 |
| 12 | 工序质量指标 | 40 | 见附表2 |  |  | 见附表 | 缺一项或检测频次不足扣5分； 低于规定合格率指标，每降低1%扣1分 | 粉磨企业按外购熟料、出磨强度、SO3、Cl-、MgO、混合材等项考核， |
| 三 | 化验室管理 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 化验室合格证 | 20 | 取得化验室合格证 |  |  | 有 | 无合格证扣20分，有证但不在有效期内，不超过6个月扣10分，6个月以上扣20分 | 持有省级及省级以上建材行业主管部门或建材（水泥）协会的合格证。新企业应在取得生产许可证前领证 |
| 续表二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 满 分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 14 | 化验室人员配 备与人员素质 | 20 | 人员数量 |  |  | 满足要求 | 配备化验室主任、工艺员、统计员、调度员，每缺一扣5分。检验人员每缺一人扣5，缺3人及以上，本项不得分 | 指满足新《规程》和化验室验收的要求。 |
|  |  | 10 | 人员素质 |  |  | 持证上岗 | 每缺一证扣2分，缺3人及以上，本款不得分 | 指满足上款中规定的相应人员及任职要求 |
|  |  | 10 | 人员培训 |  |  | 有 | 无培训计划扣5分，缺一次培训扣2分 对应人员档案记录每人每少一次扣0.5分 | 每年每人2次培训考核（每次6课时），含企业内部培训 |
|  |  | 5 | 人员档案 |  |  | 齐 全 | 有人员档案，但没做到一人一档扣3分，档案不齐全扣2分，缺一人扣2分 | 一人一档（履历表、培训记录表、业绩表、操作合格证与荣誉证书等复印件） |
| 15 | 仪器设备 | 25 | 检验用仪器设备的配备 |  |  | 满足必备 | 设备缺一项扣5分，养护箱、养护池不符合要求均扣5分，有20年以上的在用设备每台扣5分 | 满足必备是指新《规程》和化验室验收要求必须配备的能力 两套强度检验设备指压力机、抗折机、振实台、净浆和砂浆搅拌机各两套。 |
|  |  | 15 | 仪器设备先进性 |  |  | 高于必备 | 化验室配备电脑并能得到应用得5分，有两套强度检验设备得7分，抗压抗折一体机得4分，微机抗压机得2分，全自动比面积测定仪得1分，电子天平得1分，负压筛析仪得2分，最高得15分 |  |
|  |  | 10 | 仪器设备台帐及档案 |  |  | 齐 全 | 有档案，但没做到一机一档扣5分，档案不齐全扣2分，缺一台扣1分 | 一机一档（维修保养记录表、使用记录表、档案表、合格证、说明书或操作规程）； |
|  |  | 5 | 使用维护和保养记录 |  |  | 齐 全 | 无使用、维护和保养记录有一台扣2分 |  |
|  |  | 5 | 检定（校验）周期计划表 |  |  | 齐 全 | 无表扣5分，漏一台扣1分 | 经检定（校验）的仪器设备须有计量标识 |
|  |  | 10 | 仪器设备按计划进行计量检定与校验 |  |  | 检定或校验证书 | 缺一证书扣3分，缺一标识扣1分 |  |
|  |  | 5 | 自校规程及自校记录 |  |  | 齐 全 | 自校规程无审批确认扣2分，自校结果无确认扣2分，缺校一台扣1分。 | 自校规程须经审批确认，自校结果须经确认 |
| 续表三 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 满 分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 16 | 检验质量 | 30 | 对比验证综合合格率 |  |  | ≥90% | 全年平均每下降1%扣2分，低于70%不得分；每少一次扣10分 | 指按规定与省授权检验机构或国家水泥质检中心进行验证比对检验；每年参加一次省或国家水泥中心组织的物检、分析检验大对比 |
|  |  | 20 | 物理、分析大对比合格率 |  |  | ≥90% | 每降低1%扣2分，每少一次扣10分 |  |
|  |  | 5 | 内部抽查对比合格率 |  |  | ≥95% | 每降低1%扣1分 |  |
| 17 | 质量记录与台帐 | 10 | 原始记录及分类台帐 |  |  | 符合要求 | 未使用统一质量记录表式的扣5分，信息不全1项扣1分；计量单位不正确1次扣3分；使用、记录不规范一处扣2分；有记录不真实1次扣10分 | 指按新《规程》和化验室验收要求设计，其种类和信息量能满足生产和质量控制需要，记录真实可靠，使用省协会统一的质量记录表式 |
|  |  | 10 | 质量月（年）报表 |  |  | 符合要求 | 未使用计算机统计扣5分，未按时上报扣5分 | 台账按新《规程》及管理办公室规定按时统计并上报 |
|  |  | 10 | 原始记录、台帐保存 |  |  | 完 整 | 无文件控制扣5分，缺一年扣5分 | 至少保存三年以上 |
| 18 | 试验的环境、 条件 | 15 | 实验室面积、通风、温控及应急设施 |  |  | 符合要求 | 面积≤50㎡扣5分；无通风柜（罩）扣3分；天平室、物检操作室须配空调，缺一扣3分；无有效的停电应急措施扣5分，氯离子测定仪未与分析室隔开扣2分，快速强度养护箱、沸煮箱未与操作室隔开放置扣3分 | 指实验室面积、实施条件应符合生产许可证、化验室验收的要求 |
|  |  | 5 | 实验室环境与内务管理 |  |  | 整洁卫生 | 墙面、地面没用面砖装饰扣5分。无制度扣3分，存放与检验无关的物品一件扣1分 |  |
| 19 | 样品管理 | 5 | 样品库及管理 |  |  | 符 合 | 无独立库扣3分，无专人负责扣2分 | 有独立的库，并有专人管理 |
|  |  | 5 | 样品标识 |  |  | 符 合 | 标识不清晰扣2分，不安全扣5分 | 检测前后样品标识清晰安全可靠 |
|  |  | 5 | 样品封存 |  |  | 符 合 | 无文件扣3分，封存不符合或无记录扣5分 | 样品封存有文件控制且符合要求 |
| 续表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 满 分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 20 | 《化验室质量管理手册》及相关文件控制 | 10 | 质量管理文件 |  |  | 齐 全 | 缺一份扣2分，缺一种扣5分 | 指手册、程序文件、作业指导书等 |
|  |  | 10 | 《化验室质量管理手册》等文件发放、宣贯、运行检查情况 |  |  | 符 合 | 未按要求发放每次扣2分；发布或修订后未宣贯，缺一次扣3分；无检查扣5分，检查无记录扣3分 | 按文件要求发放、宣贯，对文件执行情况进行检查，并形成记录 |
| 21 | 质量分析活动 | 10 | 活动开展情况 |  |  | 按时按质 | 缺一次扣5分，无活动记录不得分10 | 每季度至少一次，并有活动记录 |
| 四 | 企业管理 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 配合协会工作 | 30 | 配合协会工作 |  |  | 积极参与协会活动 | 及时交纳会费、否则该项不得分。按时填报资料，缺一次扣5分。积极参与活动，缺一次扣10分。 | 未上报生产经营活动情况扣20分，以协会统计为依据 |
| 23 | 质量认证 | 10 | 产品质量、质量体系认证 |  |  | 通 过 | 有一项未通过扣5分 | 通过产品质量、质量体系认证 |
| 24 | 采用实用新技术 | 10 | 采用纯低温余热发电及其它新技术 |  |  | 采 用 | 新型干法企业未采用低温余热发电扣6分，其它每采用一项得2分，最高10分 | 非新型干法企业采用新技术得6分 |
| 25 | 污染物排 放 控 制 | 15 | 收尘设备配备齐全、设备运行正常 |  |  | 运转率 ≥80% | 缺一台扣5分，缺2（含）台以上本项不得分；运转率≤80%每低1%扣1分，检查时有一台未正常运转扣5分 | 必须按生产许可证要求对有组织排放扬尘点安装设备 |
|  |  | 10 | 有合格环保检测报告（二年内） |  |  | 有 | 没有扣10分，二年以上三年以内扣5分 | 有有权单位出具的检测合格报告 |
|  |  | 10 | 无组织排放符合要求 |  |  | 符 合 | 熟料及原料有一处未密闭储存扣2分，一处未密闭输送扣2分，环境明显较差扣10分 | 指水泥生产许可证实施细则的要求 |
| 续表五 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 项 目 | 满 分 | 考 核 条 款 |  |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
| 26 | 厂容厂貌 | 15 | 厂区绿化、整洁 |  |  | 现场观察 | 办公区、生产区的绿化按1.0、0.8、0.6、0.4、0的系数打分，最高得10分。生产现场有一处脏乱差扣2分，设备不干净一处扣2分。 | 厂区有一定的绿化面积，环境清洁、设备干净，物品堆放整齐有序 |
| 27 | 能源消耗指标 | 10 | 可比熟料综合 煤耗（kgce /t） |  | 5000t/d级 | ≤120 | 全年平均值每提高1kgce/t扣2分 | 适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核，同时有几条生产线的以加权平均计算后计分，立窑按1000t/d级考核。 |
|  |  |  |  |  | 2500 t/d级 | ≤124 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000t/d级 | ≤128 |  |  |
|  |  | 10 | 可比熟料综合 电耗a（kWh/t） |  | 5000t/d级 | ≤68 | 全年平均每提高1kWh/t扣2分 | 适用熟料厂企业考核。按单条熟料生产线规模考核，同时有几条生产线的以加权平均计算后计分。 |
|  |  |  |  |  | 2500t/d级 | ≤72 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000t/d级 | ≤74 |  |  |
|  |  | 10 | 可比水泥综合 电耗b（kWh/t） |  | 5000t/d级 | ≤98 | 全年平均每提高1kwh/t扣2分 | 适用水泥厂、粉磨站企业考核。水泥生产不能以单条生产线考核的，按水泥熟料和水泥粉磨分段统计考核，其中水泥熟料可比水泥综合标电耗考核指标不变，水泥粉磨以38 kwh/t考核。 |
|  |  |  |  |  | 2500t/d级 | ≤109 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000t/d级 | ≤113 |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥粉磨企业 | ≤43 |  |  |

| 续表六 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 满分 | 考 核 条 款 |  | 考核指标 | 评 分 标 准 | 备 注 |
|  |  | 10 | 可比熟料综合能耗（kgce /t） | 5000t/d级 | ≤130 | 全年平均值每提高1kgce/t扣2分 | 适用熟料厂企业考核。 |
|  |  |  |  | 2500t/d级 | ≤135 |  |  |
|  |  |  |  | 1000t/d级 | ≤140 |  |  |
|  |  | 20 | 可比水泥综合能耗（kgce /t） | 5000t/d级 | ≤105 | 全年平均值每提高1kgce/t扣2分 | 适用水泥厂企业考核。水泥中熟料掺入量以75%计（质量比）；在生产水泥的同时销售熟料的，孰料需单独统计综合能耗 |
|  |  |  |  | 2500t/d级 | ≤110 |  |  |
|  |  |  |  | 1000t/d级 | ≤115 |  |  |
| 28 | 安 全 | 10 | 有安全管理制度，有检查和记录 |  | 符 合 | 无制度本款不得分，有制度无检查或无记录扣5分 |  |
|  |  | 10 | 安全生产无事故，无安全隐患 |  | 符 合 | 一处隐患扣2分，一般事故每次扣5分，有人身伤亡事故本项不得分 | 现场检查 |

注：1、a、对只生产水泥熟料的水泥企业；  b、对生产水泥的水泥企业。

2、 熟料综合标煤耗：在统计期内（每年度）生产每吨熟料的燃料拆算成标准煤，包括烘干原燃材料的烧成熟料消耗的燃料，以ecl表示，单位为千克标准煤每吨（kgce /t）。

3、 可比熟料综合标煤耗：熟料综合标煤耗按熟料强度等级统一修正到熟料28天抗压强度等级为52.5及海拔高度修正后所得的标煤耗,以ekcl表示, 单位为千克标准煤每吨（kgce /t）。

熟料强度等级修正系数按下式计算：

a=452.5A

式中：

a——熟料强度等级修正系数；

A——统计期内熟料平均28 d抗压强度，单位为兆帕(MPa)；

52.5——统计期内熟料平均抗压强度修正到52.5 MPa。

4、 可比熟料综合电耗：在统计期内生产每吨熟料的综合电力消耗,包括熟料生产各过程的电耗和生产熟料辅助过程的电耗(包括厂内线路损失以及车间办公室、仓库的照明等消耗)，以Qkcl表示，单位为千瓦小时每吨（kWh/t）。

5、 可比水泥综合电耗：水泥综合电耗经水泥28天抗压强度等级统一修正到出厂强度等级为42.5、外购石灰石原料和混合材掺量修正后所得的综合电耗,以Qks表示，单位为千瓦小时每吨（kWh/t）。

- 水泥强度等级修正系数按下式计算：b =

式中：

8

b ——水泥强度等级修正系数；

B ——统计期内水泥加权平均强度，单位为兆帕（MPa）；

42.5——统计期内水泥平均强度修正到42.5MPa。

附表1

现场强度破型考核表

| 项目 | 考 核 项 目 及 标 准 要 求 | 标准分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗折（8分） | 1、检查夹具，有一根加荷圆柱不灵活不得分 | 1 |  |
|  | 2、调整零点，试体未放入夹具前大杠杆应成平衡状态 | 1 |  |
|  | 3、擦去试体上的水和砂粒 | 2 |  |
|  | 4、检查试体两侧气孔，将气孔多的一面向上作为加荷面 | 2 |  |
|  | 5、将试体放入夹具，两端与定位板对齐 | 2 |  |
| 抗压（12分） | 1、球座、夹具应灵活 | 2 |  |
|  | 2、调整零点 | 2 |  |
|  | - 将试体放入夹具，以两侧委受压面，两端超出加压板的距离应大致相等，试体底面应紧靠定位销 | 1 |  |
|  | 4、开启跟踪盘，调整加荷速度2.4±0.2kN/S，无跟踪盘或跟踪盘坏，本条不得分 | 2 |  |
|  | 5、试体完全破坏时方可卸载 | 2 |  |
|  | 6、每块试体破型结束后，应清理夹具上下压板上的砂粒或杂物 | 1 |  |
|  | 7、准确读数并计算，读数精确至0.1kN | 1 |  |
|  | 8、整个实验过程压力机应连续工作，不得关机 | 1 |  |
| 备注 | 全自动压力机2、4、5项得满分 | 得分 |  |

附表2：                      主要工序质量指标考核要求

| 序号 | 考 核 项 目 | 控制项目 | 指 标 | 合 格 率 | 测 试 频 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出磨生料 | CaO(TCaCO3) | K±0.3%(±0.5%) | ≥70% | 分磨1次/h |
|  |  | Fe2O3 | K±0.2% | ≥80% | 分磨1次/2h |
|  |  | KH（LSF） | K±0.02（±2） | ≥70% | 分磨1次/h~1次/24h |
|  |  | N（SM）、P（IM) | K±0.10 | ≥85% |  |
|  |  | 80μm 筛余 | K±2.0% | ≥90% | 分磨1次/h~1次/2h |
|  |  | 0.2mm 筛余 | ≤2.0% |  | 分磨1次/24h |
| 2 | 入窑生料 | CaO(TCaCO3) | K±0.3%(±0.5%) | ≥80% | 分窑1次/h |
|  |  | 分解率 | K±3.0% | ≥90% | 分窑1次/周 |
|  |  | KH（LSF） | K±0.02（±2） | ≥90% | 分窑1次/4h~1次/24h |
|  |  | N（SM）、P（IM) | K±0.10 | ≥95% |  |
| 3 | 入窑煤粉工业分析 | 灰分挥发份 | 相邻两次K±2.0% | ≥85% | 1次/24h |
| 4 | 出窑熟料 | 立升重 | K±75g/L | ≥85% | 分窑1次/8h |
|  |  | f-CaO | ≤1.5% | ≥85% | 旋窑自定 |
|  |  |  | ≤3.0% |  | 立窑1次/4h |
|  |  |  | ≤3.0% | ≥85% | 白水泥1次/2h |
|  |  |  | ≤1.0% |  | 中热水泥1次/2h |
|  |  |  | ≤1.2% |  | 低热水泥1次/2h |
| 5 | 外购熟料 | 全分析 | 自定 | / | 每批或每4000吨 |
|  |  | f-CaO | ≤1.5% | ≥95% |  |
|  |  | 全套物理检验 | 符合GB/T21372-2008产品标准或合同规定 | 100% |  |
| 6 | 出磨水泥 | 混合材掺量 | K±2.0% | 100% | 分磨1次/8h |
|  |  | MgO | ≤5.0% | 100% | 分磨1次/24h |
|  |  | Cl | < 0.06% |  |  |
|  |  | SO3合格率 | K±0.2% | ≥75% | 分磨1次/4h |
|  |  | 全套物理检验 | 符合产品标准规定，其中28天抗压富裕强度符合出厂水泥规定 | 100% | 分磨1次/24h |