ICS 91.100.10

Q11

江苏省建材行业协会团体标准

T/JSJCXH-1—××××

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥

General purpose Portland cement for high performance concrete

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2021年8月）

2021-××-××发布

202××-××-××实施

江苏省建材行业协会

发 布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 分类	2

5 基本要求	2

6 强度等级	4

7 技术要求	4

8 试验方法	6

9 检验规则	7

10 包装、标志、运输与贮存	8

附录A	9

- 前  言

本标准按照GB/T1.1-2020和GB/T20001.10-2014给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由江苏省建材行业协会提出。

本标准由江苏省建材行业协会归口管理。

本标准负责起草单位：徐州中联水泥有限公司、江苏鹤林水泥有限公司。

本标准参加起草单位：江苏省建工建材质量检测中心有限公司、江苏金峰水泥集团有限公司、江苏天山水泥集团有限公司、江苏信宁新型建材有限公司、南京中联水泥有限公司、徐州中联水泥有限公司邳州分公司、淮安楚州海螺水泥有限责任公司、句容台泥水泥有限公司。

本标准主要起草人：唐鸿芳、王广东、梅国政、王军科、周海蓉、勇建芳、尹卫明、蒋荷君、蒋春柳、徐志超、胡书燕、汤银浩。

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥

  - 范围

本标准规定了用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥的术语和定义、组分与材料、强度等级、技术要求、产品标识、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存等。

本标准适用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175      通用硅酸盐水泥

GB/T 176    水泥化学分析方法

GB/T 203    用于水泥中的粒化高炉矿渣

GB/T 750    水泥压蒸安定性试验方法

GB/T 1345   水泥细度检验方法 筛析法

GB/T 1346   水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T 1596   用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2419   水泥胶砂流动度测定方法

GB/T 2847   用于水泥中的火山灰质混合材料

GB/T 4131   水泥的命名原则和术语

GB 4915-    水泥工业大气污染物排放标准

GB/T 5483   天然石膏

GB 6566     建筑材料放射性核素限量

GB/T 8074   水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T 9774   水泥包装袋

GB/T 12573  水泥取样方法

GB/T 12960  水泥组分的定量测定

GB 16780    水泥单位产品能源消耗限额

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 21371  用于水泥中的工业副产石膏

GB/T 21372  硅酸盐水泥熟料

GB/T 24001  环境管理体系

GB/T 26748  水泥助磨剂

GB 30760    水泥窑协同处置固体废物技术规范

GB 31893    水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法

GB/T 35164  用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉

GB/T 39698  通用硅酸盐水泥出厂确认方法

GB/T 39701  粉煤灰中铵离子含量的限量及检验方法

GB/T 45001  职业健康安全管理体系

JC/T 452    通用水泥质量等级

JC/T 742    掺入水泥中的回转窑窑灰

JC/T 1083   水泥与减水剂相容性试验方法

T/CBMF 17   水泥生产企业质量管理规程

T/CCAS 007  水泥产能核定标准

- 3  术语和定义

GB/T4131 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1  高性能混凝土（high performance concrete，简称hpc）

是一种新型高技术混凝土，是在大幅度提高普通混凝土性能的基础上采用现代混凝土技术制作的混凝土。它以耐久性作为设计的主要指标，针对不同用途要求，对下列性能重点予以保证：耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。为此，高性能混凝土在配置上的特点是采用低水胶比，选用优质原材料，且必须掺加足够数量的矿物细掺料和高效外加剂。

3.2  用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥（General purpose Portland cement for high performance concrete）

为满足混凝土高耐久性、高工作性和高体积稳定性等性能，在符合GB 175通用硅酸盐水泥的基础上，增加和提高水泥产品部分技术指标及相关要求所生产的通用硅酸盐水泥。

  - 分类

本标准规定的用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。各品种的组分和代号应符合5.1的规定。

注：不同品种的水泥具有不同的性能特点，水泥品种的选择会对混凝土、砂浆的耐久性产生较大影响。水泥品种的选择，应符合相应的工程设计规范要求。附录A给出了各品种水泥的相对性能特点和一般的适用工程，供参考。

  - 基本要求

- 5.1  组分要求

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥的组分应符合表1的规定。

表1 用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥组分要求

%

| 品种 | 代号 | 组分（质量分数） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要组分 |  |  |  |  |  | 替代组分 |
|  |  | 熟料+石膏 | 粒化 高炉矿渣 | 粉煤灰 | 火山灰质 混合材料 | 石灰石 | 砂岩 |  |
| 硅酸盐水泥 | P·I | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | P·II | 95100 | 0-5 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | 0-5 | - | - |
| 普通硅酸盐水泥 | P·O | 8095 | 520a |  |  | - | - | 05 b |
| 复合硅酸盐水泥 | P·C | 5080 | 2050c |  |  |  |  | 08d |
| a 本组分材料由符合本标准规定的粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料组成。 b 本替代组分为符合本标准规定的石灰石、砂岩、窑灰中的一种材料。 c 本组分材料由符合本标准规定的粒化高炉矿渣、粉煤灰、火山灰质混合材料、石灰石和砂岩中的三种（含）以上材料组成。其中石灰石和砂岩的总量小于水泥质量的20%。 d 本替代组分为符合本标准规定的窑灰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  材料要求

5.2.1  硅酸盐水泥熟料

5.2.1.1  应符合GB/T 21372 中通用水泥熟料要求， C3A≤8.5%。

5.2.1.2  参与协同处置固体废物生产的熟料，还应符合GB 30760的规定。

5.2.2  石膏

5.2.2.1  天然石膏：符合GB/T 5483中规定的G类或M类二级（含）以上的石膏或混合石膏。

5.2.2.2  工业副产石膏：应符合GB/T 21371的规定。

5.2.3  粒化高炉矿渣或粒化高炉矿渣粉

粒化高炉矿渣的质量系数、二氧化钛质量分数、氧化亚锰质量分数、氟化物质量分数、硫化物质量分数、玻璃体含量应符合GB/T 203或GB/T 18046的规定。

5.2.4 粉煤灰

粉煤灰的烧失量、含水量、三氧化硫质量分数、游离氧化钙质量分数、安定性、半水亚硫酸钙含量,以及二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁的总质量分数应符合GB/T 1596的规定。

粉煤灰中铵离子含量的限量应符合GB/T 39701的规定。

5.2.5 火山灰质混合材料

火山灰质混合材料的种类、火山灰性试验、烧失量、三氧化硫含量应符合GB/T 2847的规定。

5.2.6 石灰石、砂岩

石灰石、砂岩的亚甲蓝值不大于1.4g/kg。亚甲蓝值按GB/T 35164-2017附录A的规定进行检验。

5.2.7窑灰

应符合JC/T 742的规定。

5.2.8 水泥助磨剂

水泥粉磨时允许加入助磨剂，其加入量应不超过水泥质量的0.1%，助磨剂应符合GB/T 26748的规定。

5.3  制造要求

5.3.1  生产工艺要求

具有日产2500 吨及以上新型干法窑外分解熟料生产线。粉磨企业配备的水泥粉磨生产线，其单机生产能力不低于100×104t/a（产能核定依据T/CCAS 007），且熟料的供应商相对稳定。熟料、水泥生产过程应具备DCS中央集中控制系统。

5.3.2  职业健康安全要求

通过GB/T 45001职业健康安全管理体系认证，体系运行正常。

5.3.3  环保要求

5.3.3.1  通过GB/T 24001环境管理体系认证，体系运行正常。

5.3.3.2  采用脱硫、脱硝、布袋收尘器等先进环保设备，对排放的废气进行处置。

5.3.3.3  大气污染物排放应符合 GB 4915《水泥工业大气污染物排放标准》中4.1.3 重点地区企业执行的大气污染物特别排放限值。

5.3.4  能耗要求

应符合 GB 16780 中 4.3 规定先进值要求。

5.4  检测能力要求

5.4.1  检测能力应符合T/CBMF17相关要求

5.4.2  有窑企业需配备XRF荧光光谱仪对生产过程中的化学成分进行检测。

- 6  强度等级

- 硅酸盐水泥强度等级分为42.5、52.5、62.5三个等级。

- 普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥强度等级分为42.5、52.5两个等级。

- 7  技术要求

- 7.1  化学指标

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥应符合表2规定。

表2 用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥化学成分要求

%

| 品种 | 代号 | 不溶物 （质量分数） | 烧失量 （质量分数） | 三氧化硫 （质量分数） | 氧化镁 （质量分数） | 氯离子 （质量分数） | f-Cao （质量分数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐水泥 | P·I | ≤0.75 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤5.0a | ≤0.05b | ≤1.2 |
|  | P·Ⅱ | ≤1.50 | ≤3.5 |  |  |  |  |
| 普通硅酸盐水泥 | P·O | — | ≤5.0 |  |  |  |  |
| 复合硅酸盐水泥 | P·C | — | — |  |  |  |  |
| a 水泥中氧化镁含量（质量分数）在5.0%-6.0%时，需做压蒸安定性试验，水泥压蒸安定性必须合格。 b 当有更低要求时，该指标由买卖双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.2  水泥中水溶性铬（VI）

水泥中水溶性铬（VI）含量不大于8mg/kg。

- 7.3  碱含量（选择性指标）

水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值表示。若使用活性骨料，用户要求提供低碱水泥时，水泥中的碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定。

- 7.4  物理指标

7.4.1  凝结时间

硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥的初凝时间不小于60min，终凝时间不大于300min。

复合硅酸盐水泥的初凝时间不小于60min，终凝时间不大于330min。

- 7.4.2  安定性

沸煮法检验合格。

- 7.4.3  强度

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥不同龄期强度应符合表3的规定。

- 表3 用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥不同龄期强度要求

单位为兆帕

| 品种 | 强度等级 | 抗 压 强 度 |  |  |  | 抗 折 强 度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1d | 3d | 28d |  | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≤0.6×3d | ≥23 | ≥48 | ≤1.1`Ra | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5 | ≤0.6×3d | ≥27 | ≥55 | ≤1.1`Ra | ≥4.5 | ≥7.5 |
|  | 62.5 | ≤0.6×3d | ≥31 | ≥65 | / | ≥5.5 | ≥8.5 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≤0.6×3d | ≥23 | ≥48 | ≤1.1`Ra | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5 | ≤0.6×3d | ≥27 | ≥55 | ≤1.1`Ra | ≥4.5 | ≥7.5 |
| 复合硅酸盐水泥 | 42.5 | ≤0.6×3d | ≥22 | ≥48 | ≤1.1`Ra | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5 | ≤0.6×3d | ≥27 | ≥55 | ≤1.1`Ra | ≥4.5 | ≥7.5 |
| a 同品种同等级水泥28d抗压强度上月平均值`R，至少以20个编号平均，不足20个编号时，可两个月或三个月合并计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.4.4  细度

硅酸盐水泥细度以比表面积表示，不低于310m2/kg、但不大于400 m2/kg。普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的细度以45μm方孔筛筛余表示，不小于6%。

7.5　放射性

水泥放射性内照射指数IRa不大于1.0, 放射性外照射指数Ir不大于1.0。

- 7.6  水泥与外加剂适应性

7.6.1  水泥与外加剂适应性，用净浆流动度表示。外加剂型号和用量由买卖双方共同协定。

7.6.2  初始净浆流动度≥200mm，1h后净浆流动度≥180mm。

- 8 试验方法

- 8.1  组分

按GB/T 12960进行。

8.2  不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、氯离子和碱含量

按GB/T 176进行。

- 8.3  水泥中水溶性铬（VI）

按GB 31893进行。

- 8.4  水泥标准稠度用水量、凝结时间和安定性

按GB/T 1346进行。

- 8.5  压蒸安定性

按GB/T 750进行。

- 8.6  强度

强度试验方法按GB/T 17671进行。复合硅酸盐水泥和掺火山灰质混合材的普通硅酸盐水泥在进行胶砂强度检验时，其用水量在0.50水灰比的基础上以胶砂流动度不小于180mm来确定。当水灰比为0.50且胶砂流动度小于180mm时，须以0.01的整数倍递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不小于180mm。

胶砂流动度试验按GB/T 2419进行，其中胶砂制备按GB/T 17671进行。

8.7  比表面积

按GB/T 8074进行。

8.8  45μm筛余

按GB/T 1345进行。

8.9　放射性

按GB 6566进行。

8.10  水泥与减水剂相容性

按JC/T 1083中净浆流动度测定方法进行试验。

- 9  检验规则

- 9.1  编号及取样

水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一个取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为：

年产能200×104t以上的，不超过4000t为一编号；

年产能120×104t～200×104t的，不超过2400t为一编号；

年产能100×104t～120×104t的，不超过1000t为一编号；

取样方法按GB/T 12573进行。可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少12kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时，允许该编号的数量超过取样规定吨数。

9.2  水泥检验

- 9.2.1  出厂检验

出厂检验项目为7.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.6。

9.2.2  型式检验

型式检验为5.1及7.1、7.2、7.4、7.5、7.6，7.3按客户需求进行，有下列情况之一者，应进行型式检验：

—— 新投产时；

—— 原燃料有改变时；

—— 生产工艺有较大改变时；

—— 产品长期停产后，恢复生产时。

—— 正常生产时，每半年至少进行一次型式检验。

- 9.3  判定规则

9.3.1　出厂检验

9.3.1.1  检验结果符合本标准7.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.6技术要求时为合格品。

9.3.1.2  检验结果不符合本标准7.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.6中任何一项技术要求时为不合格品。

- 9.3.2　型式检验

9.3.2.1　型式检验结果符合本标准5.1、7.1、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.5、7.6技术要求时为合格。

9.3.2.2  型式检验结果不符合本标准5.1、7.1、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.5、7.6中任何一项技术要求时为不合格。

9.4　水泥出厂

经确认水泥各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂，确认方法按GB/T 39698标准进行。

水泥出厂时，生产者应向用户提供产品质量证明材料。质量证明材料包括水溶性铬（VI）、放射性、压蒸安定性等技术指标的型式检验结果，混合材掺量及种类等技术指标的出厂检验结果或确认结果。

9.5  检验报告

- 检验报告内容应包括执行标准、水泥品种、代号、出厂编号、混合材种类和掺量、出厂检验项目以及密度（仅限硅酸盐水泥）、标准稠度用水量、石膏和助磨剂的品种及掺加量、合同约定的其他技术要求等。当买方要求时，生产者应在水泥发出之日起10d内寄发除28d强度以外的各项检验结果，35d内补报28d强度的检验结果。

- 9.6  交货与验收

- 9.6.1  交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以生产者同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。无书面合同或协议、或未在合同、协议中注明验收方法的，生产者应在发货前书面告知并经买方认可后在发货单上注明“以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据”。

- 9.6.2  以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB/T12573进行，取样数量为24kg，缩分为两等份。一份由卖方保存40d，一份由生产者按本标准规定的项目和方法进行检验。

- 40d以内，买方检验认为产品质量不符合本标准要求，而生产者又有异议时，则双方应将卖方保存的另一份试样送双方认可的第三方水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验，应在取样之日起10d以内完成。

9.6.3  以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时生产者在同编号水泥中取样，双方共同签封后由卖方保存90d，或认可生产者自行取样、签封并保存90d的同编号水泥的封存样。

90d内，买方对水泥质量有疑问时，则双方应将共同认可的封存试样送双方认可的第三方水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。

- 10  包装、标志、运输与贮存

- 10.1  包装

水泥可以散装或袋装，袋装水泥每袋净含量为50kg，且应不少于标志质量的99%；随机抽取20袋总质量（含包装袋）应不少于1000kg。其它包装形式由供需双方协商确定，但有关袋装质量要求，应符合上述规定。水泥包装袋应符合GB/T 9774的规定。

- 10.2  标志

水泥包装袋上应清楚标明：执行标准、产品标识、生产者名称、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥包装袋两侧应采用红色印刷产品标识。复合硅酸盐水泥包装袋两侧应采用黑色或蓝色印刷产品标识。

散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。

- 10.3  运输与贮存

水泥在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥在贮运中避免混杂。

附录A

（资料性）

用于高性能混凝土中的通用硅酸盐水泥的性能特点及适用工程

A.1  总则

不同品种的水泥具有不同的性能特点，水泥品种的选择会对混凝土、砂浆的耐久性产生较大影响。

水泥品种的选择，应符合相应的工程设计规范要求。本附录给出了各品种水泥的相对性能特点和一般的适用工程，供参考。

A.2  硅酸盐水泥

硅酸盐水泥具有凝结时间短、快硬早强高强、抗冻、耐磨、耐热、水化放热集中、水化热较大、抗硫酸盐侵蚀能力较差的性能特点。

硅酸盐水泥用于配制高强度混凝土、先张预应力制品、道路、低温下施工的工程和一般受热（250℃）的工程。不经过专门的检验，一般不适用于大体积混凝土和地下工程，特别是有化学侵蚀的工程。

A.3  普通硅酸盐水泥

普通硅酸盐水泥与硅酸盐水泥性能相近，也具有凝结时间短、快硬早强高强、抗冻、耐磨、耐热、水化放热集中、水化热较大、抗硫酸盐侵蚀能力较差的性能特点；但相比硅酸盐水泥，早期强度增进率稍有降低，抗冻性和耐磨性稍有下降，抗硫酸盐侵蚀能力有所增强。

普通硅酸盐水泥可用于任何无特殊要求的工程。不经过专门的检验，一般不适用于受热工程、道路、低温下施工工程、大体积混凝土工程和地下工程，特别是有化学侵蚀的工程。

A.4复合硅酸盐水泥

复合硅酸盐水泥除了具有矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥所具有的水化热低、耐蚀性好、韧性好的优点外，还能通过混合材料的复掺优化水泥的性能，如改善保水性、降低需水性、减少干燥收缩，适宜早期和后期强度发展。

复合硅酸盐水泥可用于无特殊要求的一般结构工程，适用于地下、水利和大体积等混凝土工程，特别是有化学侵蚀的工程，但不宜用于需要早强和受冻融循环、干湿交替的工程中。